Supplementary data

| FA (kg/m3) | GGBS (kg/m3) | SF (kg/m3) | RA (%) | ETC (℃) | StF (%) | CF (%) | CS (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | - | 20 | - | 30 | - | - | 29 |
| 400 | - | 20 | - | 30 | 0.5 | - | 31.1 |
| 400 | - | 20 | - | 30 | 1 |  | 33.5 |
| 400 | - | 20 | - | 30 | - | 0.5 | 30.7 |
| 400 | - | 20 | - | 30 | - | 1 | 31.6 |
| 400 | - | 20 | - | 30 | 0.5 | 0.5 | 33.9 |
| 400 | - | 20 | - | 60 | - | - | 32.6 |
| 400 | - | 20 | - | 60 | 0.5 | - | 33.8 |
| 400 | - | 20 | - | 60 | 1 |  | 34.5 |
| 400 | - | 20 | - | 60 | - | 0.5 | 32.9 |
| 400 | - | 20 | - | 60 | - | 1 | 33.7 |
| 400 | - | 20 | - | 60 | 0.5 | 0.5 | 35.2 |
| 400 | - | 20 | 10 | 30 | - | - | 28.6 |
| 400 | - | 20 | 10 | 30 | 0.5 | - | 30.3 |
| 400 | - | 20 | 10 | 30 | 1 |  | 32.7 |
| 400 | - | 20 | 10 | 30 | - | 0.5 | 29.8 |
| 400 | - | 20 | 10 | 30 | - | 1 | 30.5 |
| 400 | - | 20 | 10 | 30 | 0.5 | 0.5 | 32.8 |
| 400 | - | 20 | 10 | 60 | - | - | 31.7 |
| 400 | - | 20 | 10 | 60 | 0.5 | - | 32.3 |
| 400 | - | 20 | 10 | 60 | 1 |  | 33.8 |
| 400 | - | 20 | 10 | 60 | - | 0.5 | 31.7 |
| 400 | - | 20 | 10 | 60 | - | 1 | 32.6 |
| 400 | - | 20 | 10 | 60 | 0.5 | 0.5 | 33.3 |
| 400 | - | 20 | 20 | 30 | - | - | 27.3 |
| 400 | - | 20 | 20 | 30 | 0.5 | - | 29.1 |
| 400 | - | 20 | 20 | 30 | 1 |  | 30.9 |
| 400 | - | 20 | 20 | 30 | - | 0.5 | 28.3 |
| 400 | - | 20 | 20 | 30 | - | 1 | 29.6 |
| 400 | - | 20 | 20 | 30 | 0.5 | 0.5 | 30.1 |
| 400 | - | 20 | 20 | 60 | - | - | 30.3 |
| 400 | - | 20 | 20 | 60 | 0.5 | - | 31.2 |
| 400 | - | 20 | 20 | 60 | 1 |  | 31.9 |
| 400 | - | 20 | 20 | 60 | - | 0.5 | 30.5 |
| 400 | - | 20 | 20 | 60 | - | 1 | 30.9 |
| 400 | - | 20 | 20 | 60 | 0.5 | 0.5 | 32.1 |
| 400 | - | 20 | 30 | 30 | - | - | 26.4 |
| 400 | - | 20 | 30 | 30 | 0.5 | - | 28.6 |
| 400 | - | 20 | 30 | 30 | 1 |  | 29.8 |
| 400 | - | 20 | 30 | 30 | - | 0.5 | 27.1 |
| 400 | - | 20 | 30 | 30 | - | 1 | 27.9 |
| 400 | - | 20 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 28.2 |
| 400 | - | 20 | 30 | 60 | - | - | 29.5 |
| 400 | - | 20 | 30 | 60 | 0.5 | - | 29.8 |
| 400 | - | 20 | 30 | 60 | 1 |  | 30.5 |
| 400 | - | 20 | 30 | 60 | - | 0.5 | 29.1 |
| 400 | - | 20 | 30 | 60 | - | 1 | 28.6 |
| 400 | - | 20 | 30 | 60 | 0.5 | 0.5 | 29.2 |
| 400 | - | 20 | 40 | 30 | - | - | 26.2 |
| 400 | - | 20 | 40 | 30 | 0.5 | - | 27.8 |
| 400 | - | 20 | 40 | 30 | 1 |  | 28.3 |
| 400 | - | 20 | 40 | 30 | - | 0.5 | 26.5 |
| 400 | - | 20 | 40 | 30 | - | 1 | 26.6 |
| 400 | - | 20 | 40 | 30 | 0.5 | 0.5 | 27.3 |
| 400 | - | 20 | 40 | 60 | - | - | 29.1 |
| 400 | - | 20 | 40 | 60 | 0.5 | - | 28.8 |
| 400 | - | 20 | 40 | 60 | 1 |  | 28.6 |
| 400 | - | 20 | 40 | 60 | - | 0.5 | 27.9 |
| 400 | - | 20 | 40 | 60 | - | 1 | 28.2 |
| 400 | - | 20 | 40 | 60 | 0.5 | 0.5 | 28.9 |
| 400 | - | 20 | 50 | 30 | - | - | 24.1 |
| 400 | - | 20 | 50 | 30 | 0.5 | - | 24.8 |
| 400 | - | 20 | 50 | 30 | 1 |  | 25.5 |
| 400 | - | 20 | 50 | 30 | - | 0.5 | 25.1 |
| 400 | - | 20 | 50 | 30 | - | 1 | 25.8 |
| 400 | - | 20 | 50 | 30 | 0.5 | 0.5 | 26.2 |
| 400 | - | 20 | 50 | 60 | - | - | 26.9 |
| 400 | - | 20 | 50 | 60 | 0.5 | - | 27.2 |
| 400 | - | 20 | 50 | 60 | 1 |  | 27.5 |
| 400 | - | 20 | 50 | 60 | - | 0.5 | 27.1 |
| 400 | - | 20 | 50 | 60 | - | 1 | 27.3 |
| 400 | - | 20 | 50 | 60 | 0.5 | 0.5 | 27.9 |
| 400 | - | 40 | - | 30 | - | - | 31.4 |
| 400 | - | 40 | - | 30 | 0.5 | - | 32.6 |
| 400 | - | 40 | - | 30 | 1 |  | 33.9 |
| 400 | - | 40 | - | 30 | - | 0.5 | 31.3 |
| 400 | - | 40 | - | 30 | - | 1 | 31.8 |
| 400 | - | 40 | - | 30 | 0.5 | 0.5 | 34.2 |
| 400 | - | 40 | - | 60 | - | - | 33.8 |
| 400 | - | 40 | - | 60 | 0.5 | - | 34.5 |
| 400 | - | 40 | - | 60 | 1 |  | 35.2 |
| 400 | - | 40 | - | 60 | - | 0.5 | 34.3 |
| 400 | - | 40 | - | 60 | - | 1 | 34.9 |
| 400 | - | 40 | - | 60 | 0.5 | 0.5 | 36.7 |
| 400 | - | 40 | 10 | 30 | 0.5 | - | 30.7 |
| 400 | - | 40 | 10 | 30 | 1 |  | 33.5 |
| 400 | - | 40 | 10 | 30 | - | 0.5 | 30.9 |
| 400 | - | 40 | 10 | 30 | - | 1 | 31.3 |
| 400 | - | 40 | 10 | 30 | 0.5 | 0.5 | 33 |
| 400 | - | 40 | 10 | 60 | 0.5 | - | 32.9 |
| 400 | - | 40 | 10 | 60 | 1 |  | 34.3 |
| 400 | - | 40 | 10 | 60 | - | 0.5 | 33.1 |
| 400 | - | 40 | 10 | 60 | - | 1 | 33.8 |
| 400 | - | 40 | 10 | 60 | 0.5 | 0.5 | 34.6 |
| 400 | - | 40 | 20 | 30 | 0.5 | - | 30.5 |
| 400 | - | 40 | 20 | 30 | 1 |  | 32.6 |
| 400 | - | 40 | 20 | 30 | - | 0.5 | 32.8 |
| 400 | - | 40 | 20 | 30 | - | 1 | 33 |
| 400 | - | 40 | 20 | 30 | 0.5 | 0.5 | 31.8 |
| 400 | - | 40 | 20 | 60 | 0.5 | - | 32.8 |
| 400 | - | 40 | 20 | 60 | 1 |  | 33.3 |
| 400 | - | 40 | 20 | 60 | - | 0.5 | 31.2 |
| 400 | - | 40 | 20 | 60 | - | 1 | 31.9 |
| 400 | - | 40 | 20 | 60 | 0.5 | 0.5 | 32.6 |
| 400 | - | 40 | 30 | 30 | 0.5 | - | 29.1 |
| 400 | - | 40 | 30 | 30 | 1 |  | 30 |
| 400 | - | 40 | 30 | 30 | - | 0.5 | 27.3 |
| 400 | - | 40 | 30 | 30 | - | 1 | 28.3 |
| 400 | - | 40 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 28.7 |
| 400 | - | 40 | 30 | 60 | 0.5 | - | 29.9 |
| 400 | - | 40 | 30 | 60 | 1 |  | 30.9 |
| 400 | - | 40 | 30 | 60 | - | 0.5 | 29.3 |
| 400 | - | 40 | 30 | 60 | - | 1 | 28.5 |
| 400 | - | 40 | 30 | 60 | 0.5 | 0.5 | 29.5 |
| 400 | - | 40 | 40 | 30 | 0.5 | - | 27.9 |
| 400 | - | 40 | 40 | 30 | 1 |  | 28.6 |
| 400 | - | 40 | 40 | 30 | - | 0.5 | 27 |
| 400 | - | 40 | 40 | 30 | - | 1 | 27.3 |
| 400 | - | 40 | 40 | 30 | 0.5 | 0.5 | 28.9 |
| 400 | - | 40 | 40 | 60 | 0.5 | - | 29 |
| 400 | - | 40 | 40 | 60 | 1 |  | 29 |
| 400 | - | 40 | 40 | 60 | - | 0.5 | 28.6 |
| 400 | - | 40 | 40 | 60 | - | 1 | 29 |
| 400 | - | 40 | 40 | 60 | 0.5 | 0.5 | 29.2 |
| 400 | - | 40 | 50 | 30 | 0.5 | - | 25.3 |
| 400 | - | 40 | 50 | 30 | 1 |  | 26.7 |
| 400 | - | 40 | 50 | 30 | - | 0.5 | 26.9 |
| 400 | - | 40 | 50 | 30 | - | 1 | 27.2 |
| 400 | - | 40 | 50 | 30 | 0.5 | 0.5 | 27.3 |
| 400 | - | 40 | 50 | 60 | 0.5 | - | 27.3 |
| 400 | - | 40 | 50 | 60 | 1 |  | 27.8 |
| 400 | - | 40 | 50 | 60 | - | 0.5 | 28.2 |
| 400 | - | 40 | 50 | 60 | - | 1 | 28.8 |
| 400 | - | 40 | 50 | 60 | 0.5 | 0.5 | 29 |
| 400 | - | 60 | - | 30 | 0.5 | - | 33.1 |
| 400 | - | 60 | - | 30 | 1 |  | 34.5 |
| 400 | - | 60 | - | 30 | - | 0.5 | 32.2 |
| 400 | - | 60 | - | 30 | - | 1 | 32 |
| 400 | - | 60 | - | 30 | 0.5 | 0.5 | 34.5 |
| 400 | - | 60 | - | 60 | 0.5 | - | 36.1 |
| 400 | - | 60 | - | 60 | 1 |  | 36.9 |
| 400 | - | 60 | - | 60 | - | 0.5 | 36.4 |
| 400 | - | 60 | - | 60 | - | 1 | 37 |
| 400 | - | 60 | - | 60 | 0.5 | 0.5 | 37.3 |
| 400 | - | 60 | 10 | 30 | 0.5 | - | 31.2 |
| 400 | - | 60 | 10 | 30 | 1 |  | 34.4 |
| 400 | - | 60 | 10 | 30 | - | 0.5 | 31.6 |
| 400 | - | 60 | 10 | 30 | - | 1 | 33.5 |
| 400 | - | 60 | 10 | 30 | 0.5 | 0.5 | 34.7 |
| 400 | - | 60 | 10 | 60 | 0.5 | - | 33.5 |
| 400 | - | 60 | 10 | 60 | 1 |  | 35.2 |
| 400 | - | 60 | 10 | 60 | - | 0.5 | 33.9 |
| 400 | - | 60 | 10 | 60 | - | 1 | 34.7 |
| 400 | - | 60 | 10 | 60 | 0.5 | 0.5 | 35.2 |
| 400 | - | 60 | 20 | 30 | 0.5 | - | 31.3 |
| 400 | - | 60 | 20 | 30 | 1 |  | 32.9 |
| 400 | - | 60 | 20 | 30 | - | 0.5 | 33 |
| 400 | - | 60 | 20 | 30 | - | 1 | 32.8 |
| 400 | - | 60 | 20 | 30 | 0.5 | 0.5 | 32.1 |
| 400 | - | 60 | 20 | 60 | 0.5 | - | 33.2 |
| 400 | - | 60 | 20 | 60 | 1 |  | 33.8 |
| 400 | - | 60 | 20 | 60 | - | 0.5 | 31.9 |
| 400 | - | 60 | 20 | 60 | - | 1 | 32.3 |
| 400 | - | 60 | 20 | 60 | 0.5 | 0.5 | 32.9 |
| 400 | - | 60 | 30 | 30 | 0.5 | - | 29.6 |
| 400 | - | 60 | 30 | 30 | 1 |  | 30.3 |
| 400 | - | 60 | 30 | 30 | - | 0.5 | 28.2 |
| 400 | - | 60 | 30 | 30 | - | 1 | 29.5 |
| 400 | - | 60 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 29.9 |
| 400 | - | 60 | 30 | 60 | 0.5 | - | 30.5 |
| 400 | - | 60 | 30 | 60 | 1 |  | 31 |
| 400 | - | 60 | 30 | 60 | - | 0.5 | 30.3 |
| 400 | - | 60 | 30 | 60 | - | 1 | 29.6 |
| 400 | - | 60 | 30 | 60 | 0.5 | 0.5 | 30.8 |
| 400 | - | 60 | 40 | 30 | 0.5 | - | 29.4 |
| 400 | - | 60 | 40 | 30 | 1 |  | 29.8 |
| 400 | - | 60 | 40 | 30 | - | 0.5 | 27.8 |
| 400 | - | 60 | 40 | 30 | - | 1 | 28 |
| 400 | - | 60 | 40 | 30 | 0.5 | 0.5 | 30.2 |
| 400 | - | 60 | 40 | 60 | 0.5 | - | 30.9 |
| 400 | - | 60 | 40 | 60 | 1 |  | 31.3 |
| 400 | - | 60 | 40 | 60 | - | 0.5 | 30.8 |
| 400 | - | 60 | 40 | 60 | - | 1 | 30.2 |
| 400 | - | 60 | 40 | 60 | 0.5 | 0.5 | 30.8 |
| 400 | - | 60 | 50 | 30 | 0.5 | - | 26.2 |
| 400 | - | 60 | 50 | 30 | 1 |  | 27.2 |
| 400 | - | 60 | 50 | 30 | - | 0.5 | 27.9 |
| 400 | - | 60 | 50 | 30 | - | 1 | 28.4 |
| 400 | - | 60 | 50 | 30 | 0.5 | 0.5 | 28.9 |
| 400 | - | 60 | 50 | 60 | 0.5 | - | 28.6 |
| 400 | - | 60 | 50 | 60 | 1 |  | 28.8 |
| 400 | - | 60 | 50 | 60 | - | 0.5 | 29.3 |
| 400 | - | 60 | 50 | 60 | - | 1 | 28.9 |
| 400 | - | 60 | 50 | 60 | 0.5 | 0.5 | 30 |
| 200 | 200 | 20 | - | 30 | 0.5 | - | 32.8 |
| 200 | 200 | 20 | - | 30 | 1 |  | 35.6 |
| 200 | 200 | 20 | - | 30 | - | 0.5 | 33.3 |
| 200 | 200 | 20 | - | 30 | - | 1 | 33.4 |
| 200 | 200 | 20 | - | 30 | 0.5 | 0.5 | 35.2 |
| 200 | 200 | 20 | - | 60 | 0.5 | - | 34.2 |
| 200 | 200 | 20 | - | 60 | 1 |  | 35.8 |
| 200 | 200 | 20 | - | 60 | - | 0.5 | 34.7 |
| 200 | 200 | 20 | - | 60 | - | 1 | 34.8 |
| 200 | 200 | 20 | - | 60 | 0.5 | 0.5 | 36.6 |
| 200 | 200 | 20 | 10 | 30 | 0.5 | - | 31.1 |
| 200 | 200 | 20 | 10 | 30 | 1 |  | 33.5 |
| 200 | 200 | 20 | 10 | 30 | - | 0.5 | 31.2 |
| 200 | 200 | 20 | 10 | 30 | - | 1 | 31.9 |
| 200 | 200 | 20 | 10 | 30 | 0.5 | 0.5 | 33.7 |
| 200 | 200 | 20 | 10 | 60 | 0.5 | - | 35.6 |
| 200 | 200 | 20 | 10 | 60 | 1 |  | 35.9 |
| 200 | 200 | 20 | 10 | 60 | - | 0.5 | 34.2 |
| 200 | 200 | 20 | 10 | 60 | - | 1 | 34.9 |
| 200 | 200 | 20 | 10 | 60 | 0.5 | 0.5 | 35.3 |
| 200 | 200 | 20 | 20 | 30 | 0.5 | - | 30.2 |
| 200 | 200 | 20 | 20 | 30 | 1 |  | 31.7 |
| 200 | 200 | 20 | 20 | 30 | - | 0.5 | 29.8 |
| 200 | 200 | 20 | 20 | 30 | - | 1 | 30.3 |
| 200 | 200 | 20 | 20 | 30 | 0.5 | 0.5 | 31.7 |
| 200 | 200 | 20 | 20 | 60 | 0.5 | - | 33.3 |
| 200 | 200 | 20 | 20 | 60 | 1 |  | 34.1 |
| 200 | 200 | 20 | 20 | 60 | - | 0.5 | 32.8 |
| 200 | 200 | 20 | 20 | 60 | - | 1 | 33.2 |
| 200 | 200 | 20 | 20 | 60 | 0.5 | 0.5 | 33.6 |
| 200 | 200 | 20 | 30 | 30 | 0.5 | - | 28.9 |
| 200 | 200 | 20 | 30 | 30 | 1 |  | 29.2 |
| 200 | 200 | 20 | 30 | 30 | - | 0.5 | 28.7 |
| 200 | 200 | 20 | 30 | 30 | - | 1 | 29 |
| 200 | 200 | 20 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 29.1 |
| 200 | 200 | 20 | 30 | 60 | 0.5 | - | 30.3 |
| 200 | 200 | 20 | 30 | 60 | 1 |  | 31.5 |
| 200 | 200 | 20 | 30 | 60 | - | 0.5 | 30.8 |
| 200 | 200 | 20 | 30 | 60 | - | 1 | 29.9 |
| 200 | 200 | 20 | 30 | 60 | 0.5 | 0.5 | 31.1 |
| 200 | 200 | 20 | 40 | 30 | 0.5 | - | 28.6 |
| 200 | 200 | 20 | 40 | 30 | 1 |  | 29.3 |
| 200 | 200 | 20 | 40 | 30 | - | 0.5 | 27.7 |
| 200 | 200 | 20 | 40 | 30 | - | 1 | 28.2 |
| 200 | 200 | 20 | 40 | 30 | 0.5 | 0.5 | 27.9 |
| 200 | 200 | 20 | 40 | 60 | 0.5 | - | 29.1 |
| 200 | 200 | 20 | 40 | 60 | 1 |  | 29.2 |
| 200 | 200 | 20 | 40 | 60 | - | 0.5 | 28.6 |
| 200 | 200 | 20 | 40 | 60 | - | 1 | 29.4 |
| 200 | 200 | 20 | 40 | 60 | 0.5 | 0.5 | 29.8 |
| 200 | 200 | 20 | 50 | 30 | 0.5 | - | 26.8 |
| 200 | 200 | 20 | 50 | 30 | 1 |  | 26.9 |
| 200 | 200 | 20 | 50 | 30 | - | 0.5 | 27.3 |
| 200 | 200 | 20 | 50 | 30 | - | 1 | 27.6 |
| 200 | 200 | 20 | 50 | 30 | 0.5 | 0.5 | 27.9 |
| 200 | 200 | 20 | 50 | 60 | 0.5 | - | 27.8 |
| 200 | 200 | 20 | 50 | 60 | 1 |  | 27.5 |
| 200 | 200 | 20 | 50 | 60 | - | 0.5 | 27.6 |
| 200 | 200 | 20 | 50 | 60 | - | 1 | 27.9 |
| 200 | 200 | 20 | 50 | 60 | 0.5 | 0.5 | 30.1 |
| 200 | 200 | 40 | - | 30 | 0.5 | - | 33.2 |
| 200 | 200 | 40 | - | 30 | 1 |  | 34.4 |
| 200 | 200 | 40 | - | 30 | - | 0.5 | 33.6 |
| 200 | 200 | 40 | - | 30 | - | 1 | 33.8 |
| 200 | 200 | 40 | - | 30 | 0.5 | 0.5 | 36.7 |
| 200 | 200 | 40 | - | 60 | 0.5 | - | 35.2 |
| 200 | 200 | 40 | - | 60 | 1 |  | 36.6 |
| 200 | 200 | 40 | - | 60 | - | 0.5 | 34.9 |
| 200 | 200 | 40 | - | 60 | - | 1 | 35.8 |
| 200 | 200 | 40 | - | 60 | 0.5 | 0.5 | 37.2 |
| 200 | 200 | 40 | 10 | 30 | 0.5 | - | 31.2 |
| 200 | 200 | 40 | 10 | 30 | 1 |  | 34.7 |
| 200 | 200 | 40 | 10 | 30 | - | 0.5 | 32.1 |
| 200 | 200 | 40 | 10 | 30 | - | 1 | 33.6 |
| 200 | 200 | 40 | 10 | 30 | 0.5 | 0.5 | 34.2 |
| 200 | 200 | 40 | 10 | 60 | 0.5 | - | 34.6 |
| 200 | 200 | 40 | 10 | 60 | 1 |  | 35.5 |
| 200 | 200 | 40 | 10 | 60 | - | 0.5 | 35.9 |
| 200 | 200 | 40 | 10 | 60 | - | 1 | 35.8 |
| 200 | 200 | 40 | 10 | 60 | 0.5 | 0.5 | 36 |
| 200 | 200 | 40 | 20 | 30 | 0.5 | - | 31.8 |
| 200 | 200 | 40 | 20 | 30 | 1 |  | 33.3 |
| 200 | 200 | 40 | 20 | 30 | - | 0.5 | 33.7 |
| 200 | 200 | 40 | 20 | 30 | - | 1 | 34.2 |
| 200 | 200 | 40 | 20 | 30 | 0.5 | 0.5 | 32.9 |
| 200 | 200 | 40 | 20 | 60 | 0.5 | - | 34.2 |
| 200 | 200 | 40 | 20 | 60 | 1 |  | 34.9 |
| 200 | 200 | 40 | 20 | 60 | - | 0.5 | 32.2 |
| 200 | 200 | 40 | 20 | 60 | - | 1 | 33.5 |
| 200 | 200 | 40 | 20 | 60 | 0.5 | 0.5 | 34 |
| 200 | 200 | 40 | 30 | 30 | 0.5 | - | 30.2 |
| 200 | 200 | 40 | 30 | 30 | 1 |  | 30.7 |
| 200 | 200 | 40 | 30 | 30 | - | 0.5 | 30.4 |
| 200 | 200 | 40 | 30 | 30 | - | 1 | 29.8 |
| 200 | 200 | 40 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 29.7 |
| 200 | 200 | 40 | 30 | 60 | 0.5 | - | 30.1 |
| 200 | 200 | 40 | 30 | 60 | 1 |  | 32.2 |
| 200 | 200 | 40 | 30 | 60 | - | 0.5 | 31.8 |
| 200 | 200 | 40 | 30 | 60 | - | 1 | 29.9 |
| 200 | 200 | 40 | 30 | 60 | 0.5 | 0.5 | 30.3 |
| 200 | 200 | 40 | 40 | 30 | 0.5 | - | 29.3 |
| 200 | 200 | 40 | 40 | 30 | 1 |  | 29.4 |
| 200 | 200 | 40 | 40 | 30 | - | 0.5 | 28.6 |
| 200 | 200 | 40 | 40 | 30 | - | 1 | 29 |
| 200 | 200 | 40 | 40 | 30 | 0.5 | 0.5 | 29.8 |
| 200 | 200 | 40 | 40 | 60 | 0.5 | - | 30.2 |
| 200 | 200 | 40 | 40 | 60 | 1 |  | 31.7 |
| 200 | 200 | 40 | 40 | 60 | - | 0.5 | 30.8 |
| 200 | 200 | 40 | 40 | 60 | - | 1 | 31 |
| 200 | 200 | 40 | 40 | 60 | 0.5 | 0.5 | 32.3 |
| 200 | 200 | 40 | 50 | 30 | 0.5 | - | 26.2 |
| 200 | 200 | 40 | 50 | 30 | 1 |  | 27.8 |
| 200 | 200 | 40 | 50 | 30 | - | 0.5 | 27.6 |
| 200 | 200 | 40 | 50 | 30 | - | 1 | 27.8 |
| 200 | 200 | 40 | 50 | 30 | 0.5 | 0.5 | 28.2 |
| 200 | 200 | 40 | 50 | 60 | 0.5 | - | 28.1 |
| 200 | 200 | 40 | 50 | 60 | 1 |  | 28.9 |
| 200 | 200 | 40 | 50 | 60 | - | 0.5 | 29 |
| 200 | 200 | 40 | 50 | 60 | - | 1 | 28.4 |
| 200 | 200 | 40 | 50 | 60 | 0.5 | 0.5 | 29.6 |
| 200 | 200 | 60 | - | 30 | 0.5 | - | 33.6 |
| 200 | 200 | 60 | - | 30 | 1 |  | 35.6 |
| 200 | 200 | 60 | - | 30 | - | 0.5 | 32.9 |
| 200 | 200 | 60 | - | 30 | - | 1 | 33.3 |
| 200 | 200 | 60 | - | 30 | 0.5 | 0.5 | 35.8 |
| 200 | 200 | 60 | - | 60 | 0.5 | - | 37.3 |
| 200 | 200 | 60 | - | 60 | 1 |  | 38.2 |
| 200 | 200 | 60 | - | 60 | - | 0.5 | 38.1 |
| 200 | 200 | 60 | - | 60 | - | 1 | 38.6 |
| 200 | 200 | 60 | - | 60 | 0.5 | 0.5 | 39.2 |
| 200 | 200 | 60 | 10 | 30 | 0.5 | - | 31.8 |
| 200 | 200 | 60 | 10 | 30 | 1 |  | 35.2 |
| 200 | 200 | 60 | 10 | 30 | - | 0.5 | 32.8 |
| 200 | 200 | 60 | 10 | 30 | - | 1 | 34.9 |
| 200 | 200 | 60 | 10 | 30 | 0.5 | 0.5 | 35.6 |
| 200 | 200 | 60 | 10 | 60 | 0.5 | - | 34.8 |
| 200 | 200 | 60 | 10 | 60 | 1 |  | 35.9 |
| 200 | 200 | 60 | 10 | 60 | - | 0.5 | 34.2 |
| 200 | 200 | 60 | 10 | 60 | - | 1 | 35.6 |
| 200 | 200 | 60 | 10 | 60 | 0.5 | 0.5 | 36.9 |
| 200 | 200 | 60 | 20 | 30 | 0.5 | - | 32.8 |
| 200 | 200 | 60 | 20 | 30 | 1 |  | 33.6 |
| 200 | 200 | 60 | 20 | 30 | - | 0.5 | 34.2 |
| 200 | 200 | 60 | 20 | 30 | - | 1 | 33.9 |
| 200 | 200 | 60 | 20 | 30 | 0.5 | 0.5 | 33.8 |
| 200 | 200 | 60 | 20 | 60 | 0.5 | - | 34 |
| 200 | 200 | 60 | 20 | 60 | 1 |  | 34.6 |
| 200 | 200 | 60 | 20 | 60 | - | 0.5 | 32.4 |
| 200 | 200 | 60 | 20 | 60 | - | 1 | 32.9 |
| 200 | 200 | 60 | 20 | 60 | 0.5 | 0.5 | 33.1 |
| 200 | 200 | 60 | 30 | 30 | 0.5 | - | 31.2 |
| 200 | 200 | 60 | 30 | 30 | 1 |  | 31 |
| 200 | 200 | 60 | 30 | 30 | - | 0.5 | 29.8 |
| 200 | 200 | 60 | 30 | 30 | - | 1 | 30.2 |
| 200 | 200 | 60 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 | 30.5 |
| 200 | 200 | 60 | 30 | 60 | 0.5 | - | 32.6 |
| 200 | 200 | 60 | 30 | 60 | 1 |  | 32.9 |
| 200 | 200 | 60 | 30 | 60 | - | 0.5 | 31.7 |
| 200 | 200 | 60 | 30 | 60 | - | 1 | 31.2 |
| 200 | 200 | 60 | 30 | 60 | 0.5 | 0.5 | 31.5 |
| 200 | 200 | 60 | 40 | 30 | 0.5 | - | 30.2 |
| 200 | 200 | 60 | 40 | 30 | 1 |  | 30.6 |
| 200 | 200 | 60 | 40 | 30 | - | 0.5 | 28.4 |
| 200 | 200 | 60 | 40 | 30 | - | 1 | 28.9 |
| 200 | 200 | 60 | 40 | 30 | 0.5 | 0.5 | 30.8 |
| 200 | 200 | 60 | 40 | 60 | 0.5 | - | 32.6 |
| 200 | 200 | 60 | 40 | 60 | 1 |  | 32.8 |
| 200 | 200 | 60 | 40 | 60 | - | 0.5 | 33.4 |
| 200 | 200 | 60 | 40 | 60 | - | 1 | 33.8 |
| 200 | 200 | 60 | 40 | 60 | 0.5 | 0.5 | 34.2 |
| 200 | 200 | 60 | 50 | 30 | 0.5 | - | 26.9 |
| 200 | 200 | 60 | 50 | 30 | 1 |  | 28.2 |
| 200 | 200 | 60 | 50 | 30 | - | 0.5 | 28.6 |
| 200 | 200 | 60 | 50 | 30 | - | 1 | 29.7 |
| 200 | 200 | 60 | 50 | 30 | 0.5 | 0.5 | 30.2 |
| 200 | 200 | 60 | 50 | 60 | 0.5 | - | 29.3 |
| 200 | 200 | 60 | 50 | 60 | 1 |  | 29.7 |
| 200 | 200 | 60 | 50 | 60 | - | 0.5 | 30.2 |
| 200 | 200 | 60 | 50 | 60 | - | 1 | 29.7 |
| 200 | 200 | 60 | 50 | 60 | 0.5 | 0.5 | 30.4 |